聚乳酸與聚丙烯合膠結晶行為研究

研究生: 周崇皓

指導教授: 喬緒明博士指導教授簽名:____________    日期:__________

_____________________________________________________________________

摘要

本實驗探討聚乳酸(Polylactice acid)和聚丙烯(Polypropylene)合膠結晶行為，分別以等溫結晶行為及非等溫結晶行為來討論。

發現聚丙烯中添加聚乳酸時，微量聚乳酸有提升聚丙烯的結晶速度，而添加越多比例聚乳酸有阻礙聚丙烯結晶速度；聚乳酸添加至50 wt%以上，分散項聚丙烯對於聚乳酸有成核劑作用，能提升原本緩慢結晶的聚乳酸，結晶速度增快，。

等溫結晶行為以Avrami equaiton、Hoffman-Lauritzen晶體成核之等溫結晶動力學理論分析；非等溫結晶行為，以Kissinger method、FWO method、KASmethod，探討在等速率降溫時合膠中聚丙烯活化能影響。

等溫結晶動力學分析結果為Avrami 指數(n)皆約為3，說明合膠為球晶型態成長；成核速率，則會因為溫度越低，速度越快； Hoffman-Lauritzen成核參數(Kg)，PP約為3.06(deg2)，PLA約為1.64(deg2)，合膠介於兩者間。

非等溫結晶動力學，PP在合膠中的活化能，三種方法分析結果相近，因PLA添加比例增加，PP的活化能逐漸變小。

關鍵字：聚乳酸、聚丙烯、等溫結晶動力學、結晶活化能

_____________________________________________________________________

- 前言

高分子材料結構是由許多條大分子鏈，彼此纏結而成的；而當高分子鏈，受熱變化，產生有規則性、有秩序的、緊密排列，形成的部分就為「結晶」。

高分子結晶過程，是由糾結的高分子鏈轉變成片晶的過程，會形成穩定結構的折疊鏈片晶，整齊堆砌的片晶會形成聚合物最常見的球晶形式；比起小分子結晶，高分子結晶不能到達100%的晶體。

隨著結晶溫度升高，片晶厚度增大，但結晶生長速率較慢；若結晶溫度過高，會使得結晶初期會形成一段較長得結晶誘導期，結晶速度也會隨之緩慢，因此結晶過程，與溫度變化，息息相關。

結晶的高分子，分子鏈間會存在微弱「凡德瓦力」，很長的高分子鏈，就會形成強大的作用力，晶體結構就會形成剛硬性質，對往後使用高分子材料具有很大的影響。

- 文獻回顧

2-1、聚丙烯(polypropylene)結晶行為介紹：

聚丙烯(polypropylene)具有耐熱性、耐化學性質、硬度大，不易彎曲，容易加工，成本較低；但在低溫下，韌性差、耐衝擊度差、不耐老化等缺點。

聚丙烯結晶型態學，已被廣泛研究，大致可分為三種結晶結構[2]:

- α型(Monoclinic unit cell，單斜晶型，)：此為最安定完美結晶型態，在一般結晶狀態下，佔有大多數。

- β型(Hexagonal unit cell，六面體晶型)：較不普遍，只有在特別結晶狀態下才會發生，如在施加剪應力作用下的製程才會出現。

- γ型(Triclinic unit cell，三斜晶型)：最稀有的，且是在高壓和低分子量聚丙烯的產物。

聚丙烯結晶，一般是先成核再接著往三維成長，最後成一個圓球狀，稱之為＂球晶＂（spherulites）。

表一、等規聚丙烯常見晶型簡介[4]。

| 晶型 | α晶型 | β晶型 | γ晶型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晶系 | 單斜晶系 | 六方晶系 | 三斜晶系 |
| 晶 型 特 徵 | a≠b≠c α=γ=90°≠β | a=b≠c α=β=90°，γ=120° | a≠b≠c α≠β≠γ≠90° |
| 示 意 圖 |  |  |  |

2-2、聚乳酸(PLA)結晶行為介紹

聚乳酸(poly (latic acid)，PLA)是一種新型的生物降解材料，可使用再生植物(如玉米、小麥)提取澱粉原料製成。

結晶型態主要有球晶、單晶、孿晶、微纖晶、串晶等晶體型態；晶體型態與生長環境和條件有關，在靜態的熔融態聚乳酸(PLA)只要以球晶為主要晶體，當等溫結晶溫度越高時，球晶尺寸越大[5]。

聚乳酸具有α、β、γ三種晶型結構，主要是因為材料製備方式不同而有不同晶體結構[3][6]:

- α晶型(pseudo orthorhombic，擬斜方晶)：分子鏈構向為左旋的10₃螺旋(每3個乳酸單元上升10Å)，為一般加工條件下形成最普遍且穩定得結晶結構。

2、β晶型(orthorhombic，斜方晶)：分子鏈構向為左旋3₁螺旋(每個乳酸單位上升3 Å)，主要在熔融抽絲的纖維中形成，抽絲的加工溫度，聚乳酸的分子量與分子量分布都是影響此結晶形成的變因，且此結構較不穩定。

3、γ晶型(epitaxial crystallicazation，斜方晶)：分子鏈構向為3₁螺旋(每個晶格中含有兩條螺旋)，除了透過六甲基苯外延結晶外，目前還沒有其他方式可製備γ晶型。

表二、各種聚乳酸晶體的晶格參數[5]。

| 晶型類別 | 立體型態 | 晶格參數(nm) (a，b，c) | 角度 (α，β，γ) |
| --- | --- | --- | --- |
| α | 擬斜方晶 (Pseudo-orthorhombic) | (1.07，0.645，2.780) | (90，90，90) |
|  | 擬斜方晶 (Pseudo-orthorhombic) | (1.06，0.610，2.880) | (90，90，90) |
|  | 斜方晶 (Orthorhombic) | (1.05，0.610，---) | (90，90，90) |
| β | 斜方晶 (Orthorhombic) | (1.031，1.821，0.90) | (90，90，90) |
|  | 三方 (Trigonal) | (1.052，1.052，0.880) | (90，90，120) |
| γ | 斜方晶 (Orthorhombic) | (0.995，0.625，0.880) | (90，90，90) |
|  | 斜方晶 (Triclinic) | (0.916，0.916，0.870) | (109.2，109.2，109.8) |

2-3、高分子結晶動力學介紹

高分子材料結晶的發生取決於兩個條件，一種是聚合物的分子鏈具有結晶能力，分子鏈需具有化學和幾何結構的規整性，此為結晶熱力條件，而另一種是適當的溫度與時間條件[5]，此為結晶動力條件。

本篇將介紹等溫結晶動力學及非等溫結晶動力學，等溫結晶動力學以Avrami equation及Hoffman-Lauritizen分析，非等溫結晶動力學以等速率降溫探討聚丙烯在合膠中的結晶活化能，分別討論聚丙烯與聚乳酸結晶行為。

2-3-1、Avrami equation

Avrami equation公式如下：

1-X(t)=e-Ktn                  (2.1)

X(t)=Xc(t)Xc(t∞)=0tdHc(t)dtdt0t∞dHc(t)dtdt=1-exp(-Ktn)      (2.2)

其中K：結晶速率常數；n:Avrami指數；

X(t)：某時刻（t）的相對結晶度。；Xc(t)：t時刻的結晶度。；Xc(t∞)：結晶終止時的結晶度。；Hc：結晶熱(J/g)。；dHc(t)dt：t時刻的結晶熱流率（放熱）。；Xc(t)Xc(t∞)：t時刻的比結晶度。

2-3-2Hoffman-Lauritzen方程式，如下[18]:

G=G0exp(-U*R(Tc-T∞))exp(-Kg∆T(∆T)f)  (2.3)

G：整體結晶成長速率

G0’：結晶成長速率前至因子(Transporttation rate of crystallizablemolecules to the growth front)

U*：活化能(Activation energy of chain motion)，(T∞=Tg-51.6(K)，

U*=1.72457x104 (J/mol))

T∞：理論溫度(Theoretical Temperature)，在此溫度下結晶運動的速度

都停止

∆T：過冷度(Supercooling)，及(∆T=Tm0-         Tc)

f：溫度修正因子(Correction factor)，即f=2Tc(Tm0+Tc)

R：氣體常數(8.3144598(J/K‧mol))。

Tm0：平衡熔點(Equilibrium

temperature)(K)

2-3-2、結晶活化能分析方法

(I)、Kissinger method：

ln(∅Tc2)=ln(AREα)-EαRTc(2.4)

其中

∅：降溫速度 (Cooling Rate) (K/min)

Tc：結晶溫度(K)

A：頻率因子 (pre-exponential factor)

(sec-1)

R：氣體常數 (8.314 (J/mol‧K))。

Ea：活化能 (Activation energy) (J/mol)

四、結果與討論

4-1、型態學分析

本實驗是將熔融混練後之合膠，使用熱壓機於190°C再製成圓形試片，等待自然降溫後，將合膠圓片浸泡在液態氮中10分鐘使其快速冷凍，再迅速取出敲斷後得其斷面，觀察其在冷凍斷面下的相行為。

圖4-1為SEM合膠冷凍斷面影像，為1000倍的影像，觀察圖4-1，純PP為平滑相，添加PLA後，有微小的顆粒出現，可以判斷顆粒為添加之PLA，PP為連續相，從觀察中得知，在PP/PLA=(90/10)的斷面中已有相當多的分散相存在，顯示PP與PLA的相容性不佳，連續相的PP無法包埋PLA，相界面相當明顯，隨PLA比例越多，顆粒越大，粒徑大小約5μm至約20μm不等。

PP/PLA=(50/50)合膠之冷凍斷面，除去部分顆粒外，呈現不規則柱狀，有雙連續相行為，可能是因合膠在經過熔融混煉後，PP在自然降溫的過程中，結晶速度較快，讓PLA來不及收縮成圓形顆粒狀，呈粒狀的PLA的粒徑大小30μm不等柱狀。

增加PLA到70 wt%，PLA變為連續相，分散相PP顆粒尺寸極為分散，大者可達上百μm，小的約為20μm不等；添加至90 wt% PLA時，PP分散相當均勻，顆粒約2~5μm，至純PLA則為平滑相。

(100/0)            (90/10)

(80/20)             (70/30)

(50/50)             (30/70)

(20/80)             (10/90)

(0/100)

圖4-1、合膠之SEM分析影像圖。

4-2、DSC熱分析

4-2-1、一次降溫

一次降溫結晶溫度部分，降溫條件為1°C/min，目的是為了讓PLA能在降溫速率慢，能有較多時間結晶，事實上更為快速的降溫過程中是觀察不到PLA結晶的。

圖4-2為降溫結果，觀察純PP的結晶峰位置約為130°C左右，添加10wt%PLA至PP中時，結晶峰位置有略微往高溫偏移，再增加至20 wt%到50 wt%時，結晶峰位置逐漸往低溫方向位置移動，結晶峰位置與PP非常相近，我們將這個結晶峰認定為PP的結晶峰做為討論；PP/PLA=(90/10)，在115°C左右有一個較不明顯的結晶峰，隨著PLA比例添加，結晶峰越為明顯，位置有往高溫方向偏移，

我們將較低溫出現的結晶峰，認定為PLA結晶峰來做討論；發現有趣的是，當PLA的添加量越多於80 wt%後，PP與PLA的結晶峰及合而為一，無法再分辨誰是誰。

從在一次降溫觀察PP結晶溫度，PP的結晶溫度為130.42°C，觀察在PP中添加10 wt%至50 wt% PLA時，PP結晶溫度變化為131.68°C~128.32°C，說明添加微量PLA至PP中時，結晶溫度有略微提升，其後結晶溫度又下降至，推測可能原因為，微量的PLA，對PP來說有潤滑的作用，能幫助到PP結晶，結晶溫度升高，而PLA比例添加越多，所形成的晶體障礙，會阻礙PP的結晶，造成PP結晶溫度下降。增加PLA至70~90 wt% ，結晶溫度從129.22°C下降為123.12°C，說明PP比例較少，受到PLA結晶行為干擾，使結晶溫度降低。

圖4-2、合膠之一次降溫曲線圖。

4-2-2、等溫結晶實驗探討

本實驗主要探討合膠結晶行為，利用DSC，將合膠加熱至熔融態(200°C，持溫5min)，再快速冷卻至不同結晶溫度，分別為140°C、135°C、130°C、125°C，下面將以140°C舉例說明。

觀察圖4-2，PP位置約為2000秒，添加10 wt%時，縮短至1400秒，比例增加至30 wt% PLA時，結晶峰略微增加至2200秒，說明微量PLA能增快PP的結晶速度，添加PLA比例越多時，反而有減緩PP的結晶速度；添加至50 wt% PLA時，觀察結晶峰，可以發現有兩個，連續結晶峰出現，從前述的討論我們可以得知，PP的結晶速度要比PLA來的快，因此我們大膽假設，先出現的結晶峰為PP，而後方出現的結晶峰為PLA，我們將這兩個連續峰分開來，分別討論我們其後的現象，先出現的結晶峰為1000秒，後出現的連續峰時間則為2700秒；在添加至70 wt% PLA時，也有這個現象，先出現連續峰時間為700秒，和 2000秒;添加至80及90wt%時，又剩下唯一一個結晶峰，時間為900秒及1500秒，若以PP/PLA=(50/50)及(30/70)比例，PP結晶峰與(20/80)及(10/90)比較，發現雙連續相(或PP相極大)時，PP結晶會增快，而PP成為分散相後結晶時間有越來越慢趨勢，說明PP比例減少，會使整體結晶時間變長，結晶速度變慢，PP為分散相時，能帶動連續相的PLA結晶速度變快，因此有第二結晶峰。

圖4-3、合膠140°C等溫結晶曲線圖。

4-2-3、Avrami equation

我們從等溫結晶實驗中，得到之相關數據，可用Avrami equation分析，分析結果繪製成趨勢線如圖4-4及4-5，

根據Avrami理論，PP與PLA，n值~3，計算結果顯示PP為連續相時，Avrami 指數(n)接介於2.5~3.1之間，

說明PP連續相合膠在130°C~140°C等溫結晶中，晶體呈三維立體結構成長(如球狀晶體)；而在125°C時，發現n值偏低，是因為結晶溫度較低，PP成核非常快速，因此球晶不完全生長，導致n值有偏低情況，因為我們從文獻中可知，球狀晶體需要較長時間生長，較長時間結晶，才能使分子鏈有足夠整齊排序成完整晶體。

圖4-4趨勢圖，探討Avrami k值(結晶速率常數)，等溫結晶溫度從高溫至低溫，k值越來越大，代表結晶速率越快從不同比例PP/PLA合膠來說明，觀察純PP的趨勢線比添加PLA的合膠趨勢線為低，添加10 wt% PLA的PLA趨勢線位於上方，隨PLA比例增加，趨勢線逐漸向下，說明添加10 wt% PLA添加至中的結晶速率最快，隨著PLA比例增加，合膠速率有變慢趨勢，如前述結晶行為結論一致。

圖4-4、合膠之一次降溫曲線圖。

圖4-5、合膠之一次降溫曲線圖。

4-2-4、Hoffman-Lauritzen成核參數

分析結果如圖4-6，計算結果PLA之Kg約為1.64 (deg2)，與文獻[42]在結晶溫度為120°C至135°C計算PLA成核參數(Kg)為1.98 (deg²) (III)、0.97 (deg²) (II)大致相符，；PP在計算後Kg約為3 (deg2)，與文獻[43]計算結果，PP成核參數(Kg)為3.12~3.16 (deg2)(III)一致，因此本研究PLA及PP晶體成長機制為Regime III，(90/10)為III區，因計算Kg值與PP相近，因而認為在III區，其餘合膠大致位於II區，以(50/50)及(30/70)，為II、III，(50/50)之Kg為0.9 (deg2)，(30/70) Kg則為1.08 (deg2)，與純PLA計算結果相近，但略小於純PLA的Kg值，因此我們判定為II、III區。

圖4-6、Hoffman-Lauritzen分析圖。

4-3非等溫結晶動力學

4-3-1、結晶活化能

我們使用Kissinger method，分析結晶活化能，結果如圖4-7，計算純PP活化能為222.77(kJ/mol)，與文獻PP活化能約為189.4~199[44-47] (kJ/mol)，計算結果相當。

PP中，添加10 wt%至50 wt% PLA添加，結晶活化能有減少趨勢，至(50/50)時為205.7(kJ/mol)，說明PP，可能因PLA結晶的影響，阻礙PP結晶空間，使PP結晶不完整，因此活化能下降趨勢。

圖4-7、Kissinger method分析趨勢圖。

五、結論

結果發現聚丙烯中添加聚乳酸時，微量聚乳酸有提升聚丙烯的結晶速度，而添加越多比例聚乳酸有阻礙聚丙烯結晶速度；，最後說明聚乳酸會因聚丙烯的添加有提升整體結晶速度增快的效果。